Descriptif pour cahier des charges : Laine à insuffler 002.005  - mur creux existant

00.00.00  Isolation thermique des façades QP m² ++.++.++ Laine à insuffler  002.005 nr de suite 1


Description:
la rétro-isolation thermique 
# de murs creux existants en maçonnerie 
sera exécutée avec  # Laine à insuffler 002.005 laine de roche en flocons 

la laine minérale en flocons est constituée de flocons de laine, qui sont obtenus en traitant mécaniquement des panneaux en laine de roche spécialement fabriqués à cet effet.

# La construction de la façade aura une valeur U de max.  .... W/m².K.  Le coefficient de conductivité thermique U est calculé conformément à la NBN B 62-002:2008 et selon la STS 71-1.

# Le principe de la façade aura une isolation acoustique Rw de minimum  … dB en laboratoire,  conformément à la méthode de mesure de la NBN EN ISO 140-3 et la méthode de détermination selon la  NBN EN ISO 717-1.

# La façade atteindra une isolation acoustique Dtr,w,i  de minimum  ... dB, conformément à la méthode de mesure de la NBN EN ISO 140-5 et satisfera ainsi à l’exigence # pour confort acoustique normal # pour confort acoustique supérieur # la pièce de séjour et la cuisine # les chambres à coucher selon la norme  NBN S01-400-1 pour des immeubles d’habitation, situés dans un environnement du # type 1  # type 2  # type 3  # type 4.

Matériau:
Laine de roche, dont les fibres minérales sont obtenues par la fonte de roche volcanique. Le produit ne connaît ni retrait, ni dilatation, ne favorise par la formation de moisissures et ne constitue par un sol fertile pour les bactéries. La laine de roche est entièrement recyclable.

La laine minérale en flocons # Laine à insuffler 002.005 aura une masse volumique dans le creux de minimum 70 kg/m3 jusqu’à maximum 105 kg/m3.

La largeur du creux à insuffler sera de minimum

# 40 mm. # 50 mm.

Le coefficient de conductivité thermique déclaré  λD  atteint 0,037 W/mK selon la  NBN EN 12667 pour la masse volumique susmentionnée qui restera stable dans le temps. La capacité thermique spécifique  cp atteint env. 1.030 J/kg.K selon la NBN-EN-ISO 10456.

L’isolation est répulsive à l’eau, avec une absorption d’eau Wp  selon la NBN EN 1609 de maximum 1,0 kg/m².

L’isolation est non-hygroscopique et non-capillaire. Le coefficient de résistance à la diffusion de vapeur d’eau μ atteint env. 1,0.

La laine de roche en flocons est incombustible et est donc reprise dans l’Euroclass feu A1, conformément à la NBN EN 13501-1.

La laine en vrac est emballée dans des sacs en plastique.  Sur le chantier, ils doivent être stockés libres du sol. 

L’isolation porte le marquage CE.  Les données concernées sont mentionnées sur l’étiquette de chaque unité d’emballage.  Toutes les spécifications éventuelles à fournir sont conformes à la NBN EN 14064-1, valable pour les produits isolants formés sur le chantier, appliqués comme isolants thermiques pour le bâtiment.

En ce qui concerne le produit isolant, seront remis   # à l’architecte # au fonctionnaire responsable :
# un échantillon 
# une preuve du marquage CE: la déclaration de prestation
# un agrément technique avec certificat pour application en mur creux # ATG 2940

Mise en œuvre:
La rétro-isolation des murs creux doit être exécutée par des sociétés spécialisées qui disposent d’un appareillage pneumatique.

# Les sociétés spécialisées doivent être en possession d’un ATG certificat d’application, et sont donc reconnues par le détenteur de l’ATG de l’isolation.

La mise en œuvre de l’isolation se fait conformément aux directives du fabricant.

# la mise en œuvre de l’isolation se fait conformément à l’agrément technique avec certificat  # ATG 2940 pour la rétro-isolation de murs creux existants, ainsi que conformément à la Note d’Information Technique NIT  246 « rétro-isolation de murs creux par remplissage de la lame d’air : directives de mise en œuvre » du CSTC

# Avant de commencer l’insufflation les mises au point de la machine doivent être contrôlées pour s’assurer que la masse volumique mentionnée sera bien obtenue.

À l’aide d’un appareillage spécial, la laine de roche en flocons est insufflée dans le creux du mur par des trous préalablement forés.  Les trous forés sont prévus selon un schéma spécifique de telle sorte que le remplissage du creux puisse se faire d’une façon bien répartie.

#  Les embouts d’insufflation ont un diamètre de 22 mm.  Les ouvertures pour le remplissage auront au minimum la grandeur de l’embout d’insufflation. Elles seront forées au croisement des joints horizontaux et verticaux pour abimer le moins que possible les briques de façade. Les ouvertures pour le remplissage sont forées selon un schéma en forme de diamant.

# Sur la partie inférieure du mur, une première rangée de trous de remplissages est préparée avec une entre-distance de maximum 0,8 m à 1,00 m à une hauteur de maximum 0,40 m au-dessus du solin.

Pour les rangées suivantes, les ouvertures seront faites horizontalement décalées par rapport à la rangée de trous inférieure. La distance verticale entre deux rangées sera de maximum 0,80 m. Les ouvertures de remplissage le long des bords de la façade se situeront à minimum 0,20 m et maximum 0,30 m de bord de la façade concerné.

Sur la partie supérieure des murs et aux pignons de la façade, la distance entre l’ouverture de remplissage la plus haute et le point le plus haut du creux ne peut pas dépasser 0,30 m.

À hauteur des interruptions du mur (fenêtres, portes, etc….), il faut tenir compte qu’il faudra « entourer » ces interruptions du mur, en d’autres termes, il faudra en tout cas, prévoir des ouvertures de remplissage aux coins de ces interruptions des murs.

Les ouvertures de remplissages ne peuvent pas être prévues à plus de 0,30m de ces interruptions du mur.

# Dans le cas de maisons dans la rangée ou de maisons mitoyennes, il y a lieu de prévoir des brosses d’étanchéité pour empêcher l’isolation de s’infiltrer dans le mur creux de la maison adjacente.

Le procédé de remplissage se fait de bas en haut pour assurer un remplissage uniforme partout. On commence à une extrémité de la façade avec la rangée inférieure de trous de remplissage et l’on travaille horizontalement jusqu’à l’autre extrémité de la façade. Une fois ce travail fait, on peut commencer avec la rangée de trous de remplissage suivante et ainsi de suite.

# Après le procédé d’insufflation, un contrôle visuel sera effectué pour s’assurer que le creux a été parfaitement rempli d’isolant partout.

application : 
………………………………

type de contrat :
quantité présumée (QP)

méthode de mesure :
unité de mesure :   m²
code de mesure :