Descriptif: Rockroof Delta - toiture inclinée

00.00.00 Isolation thermique de toitures inclinées  QP m² ++.++.++ Rockwool Rockroof Delta 


Description :
L’isolation thermique de la toiture inclinée est réalisée au moyen de panneaux semi-rigides constitués de laine de roche # Rockwool Rockroof Delta et d’un pare-vapeur/écran d’air posé séparément. 

# La toiture inclinée aura une valeur U de maximum .... W/m².K. La valeur de transmission thermique U est calculée suivant la NBN B 62-002:2008 et la EN-ISO 6946. Il est tenu compte de l’influence thermique du bois dans la couche d’isolation.

# Le principe de construction de la toiture fournira une isolation acoustique Rw d’au moins ... dB en labo, mesurée conformément à la EN-ISO 10140-2 et évaluée conformément à la EN-ISO 717-1.

# Le pan de la toiture fournira une isolation acoustique pondérée standardisée DnT,w d’ au moins ... dB, testé conformément à EN-ISO 16283-3 et EN-ISO 717-1 et  satisfera de la sorte  à l’exigence # pour confort acoustique normal # pour confort acoustique supérieur de la norme NBN S01-400-1 pour des immeubles d’habitation,

# entre tout type de local hors de l’habitation et tout type de local dans l’habitation (sauf locaux  techniques ou hall d’entrée)

# entre tout type de local hors d’une maison neuve mitoyenne et tout type de local dans la maison neuve mitoyenne (sauf locaux techniques)

# entre chambre à coucher-cuisine-pièce de séjour et chambre à coucher dans l’habitation

Matériau :
Laine de roche, dont les fibres minérales sont obtenues par fusion de roche volcanique liées ensuite au moyen de résines polymérisées. Le produit ne présente aucune dilatation ni retrait, n’est pas à l’origine d’une formation de moisissure et ne constitue pas un milieu de culture de bactéries. La laine de roche est entièrement recyclable.

Les panneaux d’isolation # Rockwool Rockroof Delta sont coupés en deux triangles égaux. Les dimensions d’un panneau sont de 800 mm du grand côté et de 500 mm du petit côté. 
L’épaisseur est de 
# 60 mm # 75 mm # 100 mm # 120 mm # 140 mm # 150 mm # 160 mm # 180 mm
# +++ mm en 2 couches, posées à joints alternés

La conductivité thermique déclarée λD des panneaux d’isolation est de 0,035 W/m.K conformément à EN 12667. L’isolation ne connaît aucun vieillissement thermique. La capacité calorifique spécifique cp est d’environ 1.030 J/kg.K conformément à EN-ISO 10456.

L’isolation est répulsive à l’eau, non hygroscopique et non capillaire. Le coefficient de résistance à la diffusion de vapeur d’eau μ est d’environ 1,0. 

L’isolation en laine de roche est incombustible. Le produit correspond à l’ Euroclass A1 de réaction au feu conformément à EN 13501-1. 

Les panneaux d’isolation sont emballés sous film PE biodégradable ou sous carton. Sur chantier, ils sont entreposés sans contact direct avec le sol.

L’isolation porte le label CE. Les données correspondantes sont indiquées sur l’étiquette de chaque unité d’emballage. Toutes les spécifications éventuellement à fournir sont conformes à EN 13162, laquelle s’applique à des produits en laine minérale pour applications thermiques dans le secteur de la construction. 

Concernant le produit d’isolation, il sera soumis # à l’architecte # au fonctionnaire dirigeant pour approbation :

# un échantillon

# une justification de marquage CE, la déclaration des performances

Mise en oeuvre :
La pose a lieu conformément aux règles de l’art et selon les directives du fabricant.

# Les fentes ou les passages d’air constatés pendant les travaux de rénovation de la toiture doivent être obturés avant de débuter les travaux d’isolation de la toiture.

# Une latte est vissée ou agrafée sur les chevrons existants afin d’obtenir une épaisseur des chevrons correspondant à l’épaisseur de l’isolation.

# La sous-toiture existante doit être constituée d’un matériau perméable à la vapeur. En cas de doute au cours des travaux de rénovation concernant la perméabilité à la vapeur du matériau de la sous-toiture, il y a lieu de prendre immédiatement contact avec l’architecte.

# Avant de poser l’isolation entre les chevrons, les ouvertures entre les chevrons au-dessus des pannes doivent être obturées au moyen de bandes de matériau d’isolation.

# Avant de poser l’isolation entre les chevrons, les ouvertures entre les chevrons et le mur sur lequel ils sont posés doivent être obturées au moyen de bandes de matériau d’isolation.

Le déplacement diagonalement l’un par rapport à l’autre des deux demi-panneaux triangulaires permet d’ajuster leur largeur en fonction de l’écartement des chevrons. Les panneaux sont coupés de manière à ce que leur largeur soit de quelques millimètres supérieure à la distance entre les chevrons, de sorte qu’ils peuvent être posés de façon serrante et sans aucune fixation. Les pointes coupées peuvent être utilisées pour l’obturation d’ouvertures ou de raccords. Les travaux de coupe de l’isolation ont lieu à l’aide d’un couteau # Rockwool approprié et d’une règle droite.

Lorsque les panneaux doivent être coupés dans l’autre sens, par exemple pour le raccordement à hauteur de la faîtière, ceux-ci sont également coupés avec un surplus de quelques millimètres.

Le pare-vapeur/écran d’air # Rockwool RockTect Centitop est agrafé environ tous les 150 mm sur les chevrons. Les bandes sont posées avec un chevauchement d’au moins 100 mm. Le chevauchement est ensuite revêtu d’un ruban pare-vapeur # RockTect Twinline. 

# Contre les murs adjacents, le pare-vapeur/écran d’air est fixé derrière une latte périphérique.

# Contre les murs adjacents, le pare-vapeur est fixé de façon étanche à l’air au moyen de mastic d’étanchéité # RockTect Multikit.

# Le pare-vapeur/écran d’air présente une résistance à la diffusion équivalente sd d’au moins … mètres.

# Dans le cas de locaux où la production d’humidité est élevée, correspondant à la classe de climat IV, un pare-vapeur présentant une résistance à la diffusion équivalente sd d’au moins … mètres est posé. Une pose particulièrement précise et soigneuse est indispensable.

# Afin d’assurer la continuité sur toute la surface de la toiture, le pare-vapeur est également agrafé autour des pannes. Il y a lieu de laisser un dépassant de 100 mm de chaque côté des pannes; celui-ci est ensuite fixé par chevauchement au moyen de ruban adhésif # RockTect Twinline. 

Le pare-vapeur ne peut en aucun cas être percé en vue de permettre le passage de conduites ou de gaines électriques. En cas de nécessité, un cadre est réalisé au moyen de lattes entre le pare-vapeur et la finition intérieure.

# L’évacuation des chutes de laine de roche a lieu en concertation avec le fabricant de laine de roche. Les chutes et les restes de laine de roche peuvent être rassemblés dans des sacs de recyclage fournis par le fabricant ou dans des conteneurs installés par la société de traitement autorisée. 


Application :
………………………………


Nature du marché :
Quantité Présumée (QP)


Méthode de mesure :
Unité de mesure :   m²
Code de mesure :