### 00.00.00	Rockwool Bardage Isolatie 207 SONO  VH  m²  20-02-13  Rockwool BardagePlaat 207 SONO

volgnr.  6

##### Omschrijving:

De bardagegevels met geperforeerde binnendozen worden geïsoleerd met bardage isolatieplaten in rotswol # Rockwool BardagePlaat 207 SONO. 
Warmtegeleidingscoëfficiënt λD : 0,038 W/mK en brandreactie volgens NBN EN 13501-1: C-s1 ,d0.
# Akoestische prestaties: geluidsisolatie RW : 35 dB bij volledig gevulde binnendozen van 90 mm diepte.

##### Materiaal:

Rotswol waarvan de minerale vezels bekomen worden door het smelten van vulkanisch gesteente en gebonden met gepolymeriseerde harsen. De rotswol is volledig recycleerbaar. Het aandeel gerecycleerde rotswol in de plaat bedraagt minstens 25 %. De platen zijn ingepakt in milieuvriendelijke, afbreekbare PE-folie. 
De lichte, veerkrachtige isolatieplaten meten 1200 mm x # 505 mm # 605 mm en hebben een dikte van # 50 mm # 60 mm # 70 mm # 80 mm # 90 mm # 100 mm # 110 mm voor # gedeeltelijke # volledige vulling van de binnendozen. De platen zijn éénzijdig voorzien van een speciale zwartkleurige, akoestisch open aluminiumfolie als dampremmende laag.

Een monster en een door de BUtgb afgeleverde productgoedkeuring met certificatie # ATG H577-1 zijn aan de # leidende ambtenaar # architect voor te leggen.

##### Uitvoering:

De isolatieplaten worden nauwsluitend aangebracht in de geperforeerde binnendozen. De metalen # buitenbeplating wordt # omegaprofielen worden rechtstreeks tegen de flenzen van de geperforeerde binnendozen bevestigd.

##### Toepassing:

##### Aard van de overeenkomst:

Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)

##### Meetwijze:

Meeteenheid:	  m²

Meetcode: