PARETI DIVISORE A SECCO - ISOLAMENTO IN INTERCAPEDINE – ROCKWOOL PANNELLO 211

Campo di impiego: l’isolamento in intercapedine delle pareti divisorie in gessofibra o cartongesso sarà realizzato con pannelli in lana di roccia semirigidi denominati ROCKWOOL PANNELLO 211

_

- Descrizione: pannello monodensità non rivestito.

- Formato: 1200 x 600 mm e spessore: (…….) mm.

- Caratteristiche termiche: conducibilità termica a 10 °C: λD = 0,035 W/mK secondo UNI EN 12667, 12939.

- Densità nominale: 40 kg/m3 secondo UNI EN 1602.

- Classe di reazione al fuoco: Euroclasse A1, secondo UNI EN 13501-1.

- Resistenza alla diffusione di vapor acqueo: μ = 1, secondo UNI EN 13162.

Il prodotto denominato ROCKWOOL PANNELLO 211 risponde alla certificazione EUCEB, riconoscibile dal logo EUCEB sull’imballo.

Le fibre di lana di roccia sono classificate non cancerogene secondo la nota Q del Regolamento CE 1272/2008 e s.m.i..

A garanzia della biosolubilità delle produzioni, ROCKWOOL ha aderito in modo volontario al marchio europeo EUCEB (European Certification Board for Mineral Wool Products), ente di certificazione che verifica la conformità dei prodotti ai parametri previsti dalla nota Q stessa.

Il prodotto ROCKWOOL PANNELLO 211 sarà accompagnato dal certificato n…................…. rilasciato da............................., in cui si attesta che la partizione ivi riportata è caratterizzata da un valore di Rw pari a …......dB.

Il prodotto ROCKWOOL PANNELLO 211 sarà accompagnato dalla relazione tecnica n. 355475 rilasciata dall’Istituto Giordano, in cui si attesta che la partizione ivi riportata é caratterizzata da resistenza al fuoco pari a EI 90.

Il prodotto ROCKWOOL PANNELLO 211 sarà accompagnato dalla Dichiarazione ambientale di prodotto EPD (ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION), redatta in conformità alla EN 15804.