COPERTURA INCLINATA - ISOLAMENTO ALL’INTRADOSSO - ROCKWOOL PANNELLO 220

Campo di impiego: l’isolamento all’intradosso di coperture inclinate sarà realizzato con pannelli in lana di roccia semirigidi denominati ROCKWOOL PANNELLI 220.

- Descrizione: pannello monodensità non rivestito.

- Formato: 1200 x 600 mm e spessore: (…….) mm.

- Caratteristiche termiche: conducibilità termica a 10°C: λD = 0,035 W/mK,  secondo UNI EN 12667, 12939.

- Densità nominale:  50 kg/m3 secondo UNI EN 1602

- Classe di reazione al fuoco: Euroclasse A1 secondo UNI EN 13501-1.

- Resistenza alla diffusione di vapor acqueo: μ = 1 secondo UNI EN 13162.

Il prodotto ROCKWOOL PANNELLO 220 sarà accompagnato da certificato n……………………. rilasciato da……………, in cui si attesta che la soluzione tecnologica di copertura ivi riportata è caratterizzata da un valore di Rw pari a …………….dB.

Il prodotto denominato ROCKWOOL PANNELLO 220 risponde alla certificazione EUCEB, riconoscibile dal logo EUCEB sull’imballo.

Le fibre di lana di roccia sono classificate non cancerogene secondo la nota Q della Direttiva 97/69/CEE e il Regolamento n° 1272/2008),

A garanzia della biosolubilità delle produzioni, ROCKWOOL ha aderito in modo volontario al marchio europeo EUCEB (European Certification Board for Mineral Wool Products), ente di certificazione che verifica la conformità dei prodotti ai parametri previsti dalla nota Q stessa.