PARETI PERIMETRALI MASSIVE - ISOLAMENTO IN INTERCAPEDINE – ROCKWOOL Airrock 33 Kraft

Campo di impiego: l’isolamento in intercapedine delle pareti perimetrali di tipo massivo composte da due paramenti murari sarà realizzato con pannelli in lana di roccia rigidi denominati ROCKWOOL Airrock 33 Kraft;

- Descrizione: pannello rigido, a media densità rivestito su un lato con un foglio di carta kraft politenata con funzione di freno al vapore

- Formato: 1200 x 600 mm e spessore: (…) mm.

- Caratteristiche termiche: conduttività termica a 10°C: λD = 0,033 W/mK secondo UNI EN 12667, 12939.

- Densità nominale: 70 kg/m3 secondo UNI EN 1602

- Resistenza alla diffusione di vapor acqueo: μ = 1 secondo UNI EN 13162.

Il valore è relativo alla sola lana di roccia; al fine di valutazioni analitiche possono ritenersi indicativi, per il rivestimento in carta kraft politenata utilizzata, valori di Sd (spessore d’aria equivalente) pari a 0,41 m, permeabilità δ = 0,048x10-12 Kg/(msPa) e spessore del foglio di circa 0,1 mm.

N.B. Lo strato isolante dovrà essere posato con la superficie rivestita di carta kraft rivolta verso l’ambiente riscaldato.

Il prodotto denominato ROCKWOOL Airrock 33 Kraft risponde alla certificazione EUCEB, riconoscibile dal logo EUCEB sull’imballo.

La lana di roccia ROCKWOOL rispetta i parametri della nota Q del Regolamento CE 1272/2008 in quanto soddisfa i criteri di biosolubilità stabiliti e risulta quindi classificata come “non cancerogena”.

A garanzia delle caratteristiche di biosolubilità delle proprie produzioni, ROCKWOOL ha aderito in modo volontario al marchio Europeo EUCEB (European Certification Board for Mineral Wool Products), ente di certificazione che verifica la conformità dei prodotti ai parametri previsti dalla nota Q stessa.

EUCEB si è rivolto a BCCA (Belgian Construction Certification Association) in qualità di ente di certificazione indipendente per l’implementazione dello schema di certificazione EUCEB in accordo a ISO 17065.

BCCA esamina la completezza e accuratezza della documentazione presentata, prendendo in considerazione i risultati controllati da esperti.

Il prodotto ROCKWOOL Airrock 33 Kraft è provvisto di EPD, validato da ente terzo, relativo ai prodotti ROCKWOOL provenienti dallo stabilimento croato ROCKWOOL. ROCKWOOL ha infatti realizzato, secondo EN 15804 e ISO 14025, un EPD (ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION) che ha la finalità di fornire informazioni ambientali generali sulla lana di roccia ROCKWOOL, riferite ai prodotti provenienti dallo stabilimento croato ROCKWOOL.  La Dichiarazione Ambientale del prodotto (EPD) si basa sull’Analisi del Ciclo di Vita (LCA) e comunica in modo trasparente, verificabile e accurato l’informazione ambientale sui prodotti e le loro applicazioni.