CAPPE DI CAMINETTI – ISOLAMENTO – ROCKWOOL FIREROCK

Campo di impiego: l’isolamento termoacustico di cappe di caminetti sarà realizzato con pannelli ROCKWOOL FIREROCK.

- Descrizione: pannello rigido in lana di roccia a medio/alta densità rivestito su un lato con un film di alluminio.

- Formato: 1000 x 600 mm e spessore: (…….) mm.

- Densità nominale: 80 kg/m3, secondo UNI EN 1602.

- Classe di reazione al fuoco:  euroclasse A1,  secondo UNI EN 13501-1;

N.B. Il pannello isolante dovrà essere posato con la superficie rivestita con il foglio in alluminio rivolta verso la canna fumaria.

Il prodotto denominato ROCKWOOL FIREROCK risponde alla certificazione EUCEB, riconoscibile dal logo EUCEB sull’imballo.

Le fibre di lana di roccia sono classificate non cancerogene secondo la nota Q della Direttiva 97/69/CEE e il Regolamento n° 1272/2008),

A garanzia della biosolubilità delle produzioni, ROCKWOOL ha aderito in modo volontario al marchio europeo EUCEB (European Certification Board for Mineral Wool Products), ente di certificazione che verifica la conformità dei prodotti ai parametri previsti dalla nota Q stessa.