FACCIATE VENTILATE - ROCKWOOL Fixrock 33 VF

Campo di impiego: l’isolamento di facciate ventilate sarà realizzato con pannelli in lana di roccia rigidi a media densità denominati ROCKWOOL Fixrock 33 VF.

_

- Descrizione: pannello rigido in lana di roccia a media densità, rivestito su un lato da velo minerale nero avente funzione estetica

- Formato: 1200 x 600 mm e spessore: (…) mm

- Caratteristiche termiche: conduttività termica a 10°C: λD = 0,033 W/mK secondo EN 12667, 12939.

- Densità nominale: 70 kg/m3, secondo EN 1602

- Classe di reazione al fuoco: euroclasse A1, secondo EN 13501-1.

- Resistenza alla diffusione di vapor acqueo: μ = 1, secondo EN 13162.

N.B. Lo strato isolante dovrà essere posato con la superficie rivestita da velo minerale nero avente funzione estetica rivolta verso l’esterno.

Il prodotto denominato ROCKWOOL Fixrock 33 VF risponde alla certificazione EUCEB, riconoscibile dal logo EUCEB sull’imballo.

La lana di roccia ROCKWOOL rispetta i parametri della nota Q del Regolamento CE 1272/2008 in quanto soddisfa i criteri di biosolubilità stabiliti e risulta quindi classificata come “non cancerogena”.

A garanzia delle caratteristiche di biosolubilità delle proprie produzioni, ROCKWOOL ha aderito in modo volontario al marchio Europeo EUCEB (European Certification Board for Mineral Wool Products), ente di certificazione che verifica la conformità dei prodotti ai parametri previsti dalla nota Q stessa.

EUCEB si è rivolto a BCCA (Belgian Construction Certification Association) in qualità di ente di certificazione indipendente per l’implementazione dello schema di certificazione EUCEB in accordo a ISO 17065.

BCCA esamina la completezza e accuratezza della documentazione presentata, prendendo in considerazione i risultati controllati da esperti.

Il prodotto ROCKWOOL Fixrock 33 VF è provvisto di EPD, validato da ente terzo, relativo ai prodotti ROCKWOOL provenienti dallo stabilimento croato ROCKWOOL. ROCKWOOL ha infatti realizzato, secondo EN 15804 e ISO 14025, un EPD (ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION) che ha la finalità di fornire informazioni ambientali generali sulla lana di roccia ROCKWOOL, riferite ai prodotti provenienti dallo stabilimento croato ROCKWOOL.  La Dichiarazione Ambientale del prodotto (EPD) si basa sull’Analisi del Ciclo di Vita (LCA) e comunica in modo trasparente, verificabile e accurato l’informazione ambientale sui prodotti e le loro applicazioni.