SOLAIO - ISOLAMENTO SOTTOPAVIMENTO – ROCKWOOL Floorrock SE

Campo di impiego: l’isolamento termoacustico dei sistemi di pavimentazione galleggiante di solai interpiano sarà realizzato con pannelli ROCKWOOL Floorrock SE.

- Descrizione: pannello in lana di roccia ad alta densità non rivestito;

- Formato: 1000 x 625 mm e spessore: (…) mm.

- Caratteristiche termiche: conduttività termica a 10°C: λD = 0,034 W/mK, secondo UNI EN 12667, 12939.

- Densità nominale: 100 kg/m3 circa, secondo UNI EN 1602.

- Classe di reazione al fuoco: Euroclasse A1, secondo UNI EN 13501-1;

- Resistenza alla diffusione di vapor acqueo: μ = 1, secondo UNI EN 13162.

- Comprimibilità: c ≤ 5 mm, secondo UNI EN 12431, UNI EN 13162.

- Rigidità dinamica: s’ = 30 MN/m3 per spessore dL = 15 mm, s’ = 18 MN/m3 per spessore dL = 20 mm, s’ = 13 MN/m3 per spessore dL = 25 mm, s’ = 11 MN/m3 per spessore dL = 30 mm secondo UNI EN 29052-1, UNI EN 12431.

- Resistività al flusso d’aria: AFr ≥ 25 kPa s/m2, secondo UNI EN 29053

- Codice di designazione CE: MW-EN 13162-T6-MU1-SDi-CP5-AFr25

Il prodotto denominato ROCKWOOL Floorrock SE risponde alla certificazione EUCEB, riconoscibile dal logo EUCEB sull’imballo.

La lana di roccia ROCKWOOL rispetta i parametri della nota Q del Regolamento CE 1272/2008 in quanto soddisfa i criteri di biosolubilità stabiliti e risulta quindi classificata come “non cancerogena”.

A garanzia delle caratteristiche di biosolubilità delle proprie produzioni, ROCKWOOL ha aderito in modo volontario al marchio Europeo EUCEB (European Certification Board for Mineral Wool Products), ente di certificazione che verifica la conformità dei prodotti ai parametri previsti dalla nota Q stessa.

EUCEB si è rivolto a BCCA (Belgian Construction Certification Association) in qualità di ente di certificazione indipendente per l’implementazione dello schema di certificazione EUCEB in accordo a ISO 17065.

BCCA esamina la completezza e accuratezza della documentazione presentata, prendendo in considerazione i risultati controllati da esperti.

Il prodotto ROCKWOOL Floorrock SE è provvisto di EPD, validato da ente terzo, relativo ai prodotti ROCKWOOL provenienti dallo stabilimento tedesco ROCKWOOL. ROCKWOOL ha infatti realizzato, secondo EN 15804 e ISO 14025, un EPD (ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION) che ha la finalità di fornire informazioni ambientali generali sulla lana di roccia ROCKWOOL, riferite ai prodotti provenienti dallo stabilimento tedesco ROCKWOOL.  La Dichiarazione Ambientale del prodotto (EPD) si basa sull’Analisi del Ciclo di Vita (LCA) e comunica in modo trasparente, verificabile e accurato l’informazione ambientale sui prodotti e le loro applicazioni.