# COPERTURA PIANA - ISOLAMENTO CONTINUO ALL’ESTRADOSSO (TETTO CALDO) - ROCKWOOL Rockacier C Soudable

Campo di impiego: l’isolamento termico e acustico di coperture piane, civili o industriali, nei sistemi “a tetto caldo” sarà realizzato con pannelli ROCKWOOL Rockacier C Soudable

- Descrizione: Pannello rigido in lana di roccia ad alta densità, mono densità, ad elevata resistenza a compressione, calpestabile, rivestito su un lato da uno strato di bitume (provvisto in superficie di un film di polipropilene termofusibile).

- Formato: 1200 x 1000 mm e spessore: (…) mm.

- Caratteristiche termiche: conduttività termica a 10°C: λD = 0,040 W/mK secondo UNI EN 12667, 12939

- Densità nominale: 145 kg/m3, secondo UNI EN 1602

- Resistenza alla diffusione di vapor acqueo: μ = 1, secondo UNI EN 13162.

Il valore della resistenza alla diffusione di vapore è relativo alla sola lana di roccia al netto dello strato di bitume.

- Caratteristiche meccaniche: resistenza a compressione ≥ 70 kPa secondo EN 826;

N.B. Il prodotto correttamente installato presenta il lato rivestito da uno strato di bitume rivolto verso l’ambiente esterno.

Il prodotto denominato ROCKWOOL Rockacier C Soudable risponde alla certificazione EUCEB, riconoscibile dal logo EUCEB sull’imballo.

La lana di roccia ROCKWOOL rispetta i parametri della nota Q del Regolamento CE 1272/2008 in quanto soddisfa i criteri di biosolubilità stabiliti e risulta quindi classificata come “non cancerogena”.

A garanzia delle caratteristiche di biosolubilità delle proprie produzioni, ROCKWOOL ha aderito in modo volontario al marchio Europeo EUCEB (European Certification Board for Mineral Wool Products), ente di certificazione che verifica la conformità dei prodotti ai parametri previsti dalla nota Q stessa.

EUCEB si è rivolto a BCCA (Belgian Construction Certification Association) in qualità di ente di certificazione indipendente per l’implementazione dello schema di certificazione EUCEB in accordo a ISO 17065.

BCCA esamina la completezza e accuratezza della documentazione presentata, prendendo in considerazione i risultati controllati da esperti.

Il prodotto ROCKWOOL Rockacier C Soudable è provvisto di EPD, validato da ente terzo, relativo ai prodotti ROCKWOOL provenienti dallo stabilimento francese ROCKWOOL. ROCKWOOL ha infatti realizzato, secondo EN 15804 e ISO 14025, un EPD (ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION) che ha la finalità di fornire informazioni ambientali generali sulla lana di roccia ROCKWOOL, riferite ai prodotti provenienti dallo stabilimento francese ROCKWOOL.  La Dichiarazione Ambientale del prodotto (EPD) si basa sull’Analisi del Ciclo di Vita (LCA) e comunica in modo trasparente, verificabile e accurato l’informazione ambientale sui prodotti e le loro applicazioni.